ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

«КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УПР ГБП ОУ РК «КМТК» __________ Е.А.Масленников «____» __________2018 г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ

по профессии 26.01.12 Электрик судовой

Керчь

2018

Рабочая программа дисциплины  разработана на основе  Федерального государственного  образовательного стандарта  26.01.12 Электрик судовой, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 867, входящей в состав укрупненной группы профессий 26.00.00 Техника и технология кораблестроения и водного транспорта.

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Керченский морской технический колледж»

Разработчик:

Попенко Сергей Юрьевич, преподаватель ГБП ОУ РК «КМТК».

Программа рассмотрена и одобрена на заседании

МЦК судового электрооборудования

и судомеханических дисциплин

Протокол  № ___  от «___» ____________ 2018 г.

# Председатель МЦК__________________С.Ю. Попенко

Программа рекомендована к утверждению на заседании

Методического совета ГБП ОУ РК «КМТК»

Протокол  № __  от «____» ___________ 2018 г.

Председатель МС ________________ Е.Н. Сайко

«Согласовано»

Зам. директора по УР ГБП ОУ РК «КМТК»

________________ И.В. Жигилий

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| условия реализации учебной дисциплины | 9 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 10 |
| лист изменений, дополнений | 11 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ

1.1. Область применения рабочейпрограммы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.01.12 «Электрик судовой».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована также в подготовке по специальностям, входящим в состав укрупненной группы специальностей СПО

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- выбирать основные конструкционные и эксплуатационные материалы;

- проводить первичную обработку материалов с разными свойствами;

- пользоваться стандартами и другой нормативной документацией;

- определять правильность работы контрольно-измерительных приборов, пользоваться ими;

- анализировать условия работы, оценивать работоспособность деталей машин и механизмов;

- использовать механическое оборудование судовой мастерской, ручные инструменты, измерительное и испытательное оборудование при эксплуатации и ремонте судовых технических средств;

- обеспечивать качество слесарных работ при обслуживании и ремонте судовых механизмов и устройств;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные свойства конструкционных и эксплуатационных материалов, применяемых при ремонте, эксплуатации и техническом обслуживании;

- основные технологические процессы обработки материалов с разными свойствами;

- основы стандартизации, погрешности при изготовлении деталей и сборке машин, номинальный и предельные размеры, действительный размер, допуск размера, поле допуска, посадки, их виды и назначение, точность обработки, системы допусков и посадок;

- основы метрологии: понятие, термины, показатели измерительных приборов;

- назначение, характеристики, устройство и порядок использования универсальных средств измерения;

- виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом обслуживании и ремонте судовых механизмов и устройств;

- оборудование, инструменты и контрольно-измерительные приборы, применяемые при выполнении слесарных работ

Согласно ПДНВ-78 с поправками (Таблица A-III/7):

-Требования по безопасности при работе с судовыми электрическими системами.

-Применение безопасной практики работы.

Начальное знание:

1. конструкции и эксплуатационных характеристик судовых систем и оборудования постоянного и переменного тока.

2. использования измерительных приборов, станков и ручных и электрических инструментов.

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;

самостоятельной работы обучающегося 19 часов.

2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 57 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 38 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 14 |
| контрольные работы | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 19 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы материаловедения и технология обще слесарных работ»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| Тема 1. Материаловедение | Содержание учебной дисциплины | 18 |  |
|  | 1 | Понятие о металлах и сплавах. Роль материалов в современной технике. Определение металлов. Классификация металлов. Понятие, что такое сплав. Примеры сплавов. | 1 | 1,2 |
|  | 2 | Внутреннее строение металлов. Кристаллическое и аморфное состояние веществ. Понятие аллотропии. Виды кристаллических решеток. Аллотропические превращения в металлах. | 1 | 1,2 |
|  | 3 | Свойства металлов. Физические, химические, технологические и механические свойства металлов. | 1 | 1,2 |
|  | 4 | Сплавы. Производство сплавов цветных металлов: алюминия, меди, магния, никеля, титана, цинка, свинца, олова и др. Твердые сплавы. Маркировка сплавов. | 1 | 1,2 |
|  | 5 | Чугуны. Производство чугуна. Состав и классификация чугуна. | 1 | 1,2 |
|  | 6 | Производство стали. | 1 | 1,2 |
|  | 7 | Классификация стали. Классификация стали по химическому составу, по содержанию углерода, по назначению и по качеству. | 1 | 1,2 |
|  | 8 | Углеродистые конструкционные стали. Углеродистые конструкционные стали обыкновенно качества и качественные стали. Марки сталей. | 1 | 1,2 |
|  | 9 | Легированные стали. | 1 | 1,2 |
|  | 10 | Понятие о термообработке. Отжиг и нормализация стали. Закалка и отпуск стали. | 1 | 1,2 |
|  | 11 | Основные свойства и классификация проводниковых материалов; виды материалов высокой проводимости (медь и сплавы на ее основе, алюминий, железо, биметалл); понятие и виды благородных и тугоплавких металлов, применяемых в электротехнике. | 1 | 1,2 |
|  | 12 | Понятие, виды и свойства сплавов с высоким сопротивлением на основе меди, никеля и марганца; виды и свойства жаростойких сплавов на основе никеля, хрома и железа; способы использования проводниковых материалов в судовом электрооборудовании; понятие и назначение обмоточных проводов с эмалевой, пленочной и волокнистой изоляцией; понятие и назначение голых алюминиевых проводов, медных проводов и шин; назначение и виды монтажных и установочных проводов и шнуров; понятие, назначение, конструкция и основные технические характеристики кабелей с резиновой и полихлорвиниловой изоляцией; | 1 | 1,2 |
|  | 13 | Общие свойства электроизоляционных материалов; основные характеристики электроизоляционных материалов (поляризация, электропроводимость, диэлектрические потери, пробой диэлектрика); понятие и назначение газообразных диэлектриков; минимально допустимые расстояния между токоведущими частями электрооборудования; назначение и классификация жидких диэлектриков; понятие синтетических жидких диэлектриков. | 1 | 1,2 |
|  | 14 | Общие сведения об органических полимерах; понятие и классификация природных смол (шеллак, канифоль, копал); понятие синтетических полимеров, изоляционных и синтетических поликонденсационных смол; основные характеристики и применение в судовом оборудовании электроизоляционных лаков и эмалей; понятие и виды электроизоляционной бумаги (электротехнический картон, фибра); понятие, назначение и виды лакотканей, слоистых электроизоляционных пластмасс (гетинакс, текстолит, эбонит); виды уплотнительных масс; понятие, назначение и виды минеральных диэлектриков (слюда, кварц, мрамор, асбест); слюдяных материалов (миканит, микафолит, миколента, микалекс). | 1 | 1,2 |
|  | 15 | Основные свойства и классификация магнитных материалов; влияние химического состава и термической обработки на магнитные свойства материалов; свойства и область применения магнитомягких материалов (железо, электротехническая сталь); свойства и область применения магнитотвердых материалов (магнитная сталь, магнитные сплавы, магнитотвердые ферриты); | 2 | 1,2 |
|  | 16 | Понятие, назначение, основные характеристики и классификация припоев и флюсов (мягкие припои на основе свинца и олова; твердые припои на основе серебра, меди и цинка); основные характеристики припоев; припой для алюминия и его свойства. Также в разделе изучаются техника подготовки деталей к пайке; процесс пайки; виды клеев и вяжущих составов, в том числе на основе синтетических смол. | 2 | 1,2 |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | 1 | Ознакомление с основными технологическими процессами обработки металлов и сплавов: литье, пластическое деформирование, холодная обработка (точение, сверление, фрезерование, шлифование). | 2 |  |
|  | 2 | Ознакомление по образцам деталей двигателя внутреннего сгорания с цветными металлами и сплавами. | 2 |  |
|  | 3 | Изучение влияния различных условий на свойства смазочных материалов | 2 |  |
|  | 4 | Техника подготовки деталей к пайке; процесс пайки; виды клеев и вяжущих составов, в том числе на основе синтетических смол | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: Работа с учебником, рекомендованным преподавателем, с целью составления конспекта по вопросам: Процессы плавки чугуна. Производство стали в конвертерах. Производство стали в мартеновских печах. Производство стали в электропечах. Назначение отжига. Виды отжига. Назначение нормализации. Назначение закалки. Закаливаемость и прокаливаемость стали. Назначение отпуска. Виды отпуска. Виды и свойства металлов, применяемых в электротехнике. Понятие и назначение газообразных диэлектриков. Понятие синтетических жидких диэлектриков. Свойства и область применения магнитотвердых материалов. Виды материалов высокой проводимости. | 13 |  |
| Тема 2.Слесарное дело | Содержание учебной дисциплины | 6 |  |
|  | 1 | Рабочее место слесаря. Правила техники безопасности при слесарных работах | 1 | 1,2 |
|  | 2 | Организация рабочего места электрослесаря; оборудование и инструменты для точных измерений; допуски и посадки слесарных деталей | 1 | 1,2 |
|  | 3 | Техника разметки, рубки, разрезания, обрезания и профильного вырезания деталей из листового материала; | 1 | 1,2 |
|  | 4 | Техника ручной и механической разрезки и распиловка; ручного и механического опиливания; сверления и развертывания. | 2 | 1,2 |
|  | 5 | Технология выполнения слесарных работ при техническом обслуживании и ремонте судовых механизмов и устройств | 1 | 1,2 |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1 | Ознакомление с устройством слесарного верстака. Правила хранения слесарных инструментов в ящиках верстака. | 2 |  |
|  | 2 | Выполнение измерений деталей с использованием универсальных мерительных инструментов (штанген инструментов и микрометров). | 2 |  |
|  | 3 | Создание требуемых шероховатостей обрабатываемой поверхности; сверление отверстия необходимых размеров; нарезание резьбы | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: Работа с учебником, рекомендованным преподавателем, с целью составления конспекта по вопросу: Составить перечень основных слесарных инструментов и контрольно-измерительных приборов, применяемых при выполнении слесарных работ. Понятие о резьбе, виды резьбы. Инструменты для нарезания резьбы. Нарезание внутренней и наружной резьбы. Инструменты для контроля плоскостности и прямолинейности. Рычажно-механические приборы контроля. | 6 |  |
| Форма промежуточной аттестации - экзамен |  |  |
| Всего | 57 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. –ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Материаловедения и технологии обще слесарных работ» и слесарно-механической мастерской.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение» и «Слесарно-сборочные работы»;

- мультимедийные презентации

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

Оборудование мастерской:

по количеству обучающихся:

- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами;

- параллельные поворотные тиски;

- комплект рабочих инструментов;

- измерительный и разметочный инструмент;

на мастерскую:

- сверлильные станки;

- стационарные роликовые гибочные станки;

- заточные станки;

- рычажные и стуловые ножницы;

- вытяжная и приточная вентиляция.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка), Академия, 2017

- Черепахин А.А. Технология обработки материалов, Академия, 2016

- Соколова Е.Н. Материаловедение: Лабораторный практикум, Академия, 2017

- Моряков О.С. Материаловедение, Академия, 2015

- Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей, Академия, 2017

- Пальчик К.Б. Метод. основы работ на слесарном участке, Морская гос. академия адм. Ф.Ф. Ушакова, 2016

- Багдасарова Т.А. Основы резания металлов, Академия, 2016

Дополнительные источники:

- Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка), Академия, 2014

- Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Рабочая тетрадь, Академия, 2012

- Покровский Б.С. «Слесарно – сборочные работы», Москва «Академия», 2005г.

- Макиенко Н.И. «Общий курс слесарного дела», Москва «Академия», 1999г.

- 3. Патракеев В.Г., Патракеев И.В. Справочный дидактический материал по слесарному делу», Москва «Гуманит. изд. центр ВЛАДОС», 2003г.

- Адаскин А.М., Зуев В.М.Материаловедение (металлообработка): Учеб.пособие. – М: ОИЦ «Академия», 2008. – 288 с. – Серия: Начальное профессиональное образование.

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателемв процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимисяиндивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Умения: |  |
| определять материалы и их свойства | Демонстрация умения определять материалы и их свойства |
| выбирать режимы обработки с учетом характеристик металлов и сплавов | Демонстрация умения выбирать режимы обработки с учетом характеристик металлов и сплавов |
| соблюдать технологическую последовательность при выполнении общеслесарных работ: разметки, рубки, правки, гибки, резки и опиливании металла, сверлении, зенковании, зенкеровании и развертывании отверстий, нарезании резьбы, | Демонстрация умения соблюдать технологическую последовательность при выполнении общеслесарных работ: разметки, рубки, правки, гибки, резки и опиливании металла, сверлении, зенковании, зенкеровании и развертывании отверстий, нарезании резьбы, |
| Знания: |  |
| основные виды металлических и неметаллических материалов | Знание основных видов металлических и неметаллических материалов |
| основные сведения о назначении и свойствах металлов и их сплавов | Знание основных сведений о назначении и свойствах металлов и их сплавов |
| о технологической и производственной культуре при выполнении общеслесарных работ | Знание технологической и производственной культуры при выполнении общеслесарных работ |
| особенности применения общеслесарных работ в различных отраслях производства и в быту | Знание особенностей применения общеслесарных работ в различных отраслях производства и в быту |
| особенности строения металлов и сплавов, технологию их производства | Знание особенностей строения металлов и сплавов, технологию их производства |
| виды обработки металлов и сплавов | Знание видов обработки металлов и сплавов |
| правила техники безопасности при слесарных работах | Знание правил техники безопасности при слесарных работах |
| правила выбора и применения инструментов | Знание правил выбора и применения инструментов |
| последовательность слесарных операций | Знание последовательности слесарных операций |
| приемы выполнения общеслесарных работ | Знание приемов выполнения общеслесарных работ |
| требования к качеству обработки деталей | Знание требований к качеству обработки деталей |
| Согласно ПДНВ-78 с поправками (Таблица A-III/7): |
| Требования по безопасности при работе с судовыми электрическими системами. Применение безопасной практики работы. Начальное знание: 1. конструкции и эксплуатационных характеристик судовых систем и оборудования постоянного и переменного тока. 2. использования измерительных приборов, станков и ручных и электрических инструментов. | Процедуры по безопасности выполняются удовлетворительно. Выбор и использование проверочного оборудования осуществляются надлежащим образом, и считывание результатов точное. Выбор процедур для проведения ремонта и технического обслуживания соответствует руководствам и хорошей практике. |

5.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ

| Дата внесения изменении, дополнений | Номер листа/раздела рабочей программы | Краткое содержание изменения | Основания для внесения изменений | Подпись лица, которое вносит изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |